常用的窑炉保温和耐火材料主要分为氧化铝耐火纤维和硅酸铝耐火纤维

氧化铝耐火纤维是指以Al2O3为主要成分的多晶质纤维状隔热耐火材料。其主晶相为θ-Al2O3和γ-Al2O3微晶体，在化学成分中约有5%的SiO2，它以莫来石(3Al2O3·2SiO2)微晶形态存在，莫来石往往包裹在Al2O3的表面。又称多晶氧化铝纤维。

硅酸铝耐火纤维或称陶瓷纤维，是以优质焦宝石、高纯氧化铝、二氧化硅、锆英沙等为原料，选择适当的工艺处理，经电阻炉熔融喷吹或甩丝，使化学组成与结构相同与不同的分散材料进行聚合纤维化制得的无机材料。

根据不同的原料和加工工艺可以生产出不同耐火温度的KASCO硅酸铝耐火纤维产品：普通耐火纤维棉（工作温度：﹤1000℃）、标准耐火纤维棉(工作温度：1050℃)、高纯耐火纤维棉(工作温度：1100℃)、高铝耐火纤维棉(工作温度：1200℃)、含锆耐火纤维棉(工作温度：1350℃)等系列产品。